产品质量监督抽查实施细则

2022年新疆生产建设兵团第六师车用汽油、

车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

2022-02-28发布                                         2022-02-28实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2022年新疆生产建设兵团第六师车用汽油、车用柴油、

车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为新疆生产建设兵团第六师辖区内车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液的仓储企业和加油站；车用尿素水溶液产品的销售企业。

抽取车用汽油、车用柴油样品时，在仓储企业抽样时，基数应不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量。在加油站抽样时，根据企业实际销售情况从加油枪或储罐抽取，抽样基数应不少于其可以正常对外加油状态时的最低罐存量。车用尿素水溶液抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本细则规定的产品种类3个，具体产品名称、检测项目、判定依据及检验方法见表1。

表1 车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液检验项目

| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用汽油 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB17930-2016中表3，附录A中表A.2 | GB/T5487-2015 |
|  |  | 铅含量 |  | GB/T8020-2015 |
|  |  | 馏程 |  | GB/T6536-2010 |
|  |  | 胶质含量 | 溶剂洗胶质含量 |  | GB/T8019-2008 |
|  |  |  | 未洗胶质含量 |  | GB/T8019-2008 |
|  |  | 硫含量（注1） |  | SH/T0689-2000、SH/T0253-1992 |
|  |  | 苯含量（体积分数）（注2） |  | SH/T0713-2002、GB/T30519-2014 |
|  |  | 芳烃含量（体积分数）（注3） |  | GB/T30519-2014、GB/T11132-2008 |
|  |  | 烯烃含量（体积分数）（注3） |  | GB/T30519-2014、GB/T11132-2008 |
|  |  | 氧含量（质量分数） |  | NB/SH/T0663-2014 |
|  |  | 甲醇含量（质量分数） |  | NB/SH/T0663-2014 |
|  |  | 铁含量 |  | SH/T0712-2002 |
|  |  | 锰含量 |  | NB/SH/T0711-2019 |
|  |  | 密度（20℃）（注4） |  | GB/T1884-2000、GB/T1885-1998、 SH/T 0604-2000 |
| 2 | 车用柴油 | 酸度（以KOH计） | GB19147-2016中表3 | GB/T258-2016 |
|  |  | 硫含量 |  | SH/T0689-2000 |
|  |  | 凝点 |  | GB/T510-2018 |
|  |  | 冷滤点 |  | NB/SH/T0248-2019 |
|  |  | 闪点(闭口) |  | GB/T261-2008 |
|  |  | 十六烷值 |  | GB/T386-2010 |
|  |  | 十六烷指数 |  | SH/T0694-2000 |
|  |  | 脂肪酸甲酯 |  | GB/T23801-2009 |
|  |  | 馏程 |  | GB/T6536-2010 |
|  |  | 密度（20℃）（注4） |  | GB/T1884-2000、GB/T1885-1998、 SH/T 0604-2000 |
| 3 | 车用尿素水溶液 | 密度（20℃） | GB 29518-2013 | SH/T 0604-2000 |
|  |  | 折光率 20nD |  | GB/T 614-2006 |
|  |  | 杂质含量 | 碱度 |  | GB 29518-2013 附录 B |
|  |  |  | 缩二脲 |  | GB 29518-2013 附录C |
|  |  |  | 醛类 |  | GB 29518-2013 附录D |
|  |  |  | 不溶物 |  | GB 29518-2013 附录E |
|  |  |  | 磷酸盐 |  | GB 29518-2013 附录F |
|  |  |  | 钙 |  | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  |  | 铁 |  |  |
|  |  |  | 铜 |  |  |
|  |  |  | 锌 |  |  |
|  |  |  | 铬 |  |  |
|  |  |  | 镍 |  |  |
|  |  |  | 铝 |  |  |
|  |  |  | 镁 |  |  |
|  |  |  | 钠 |  |  |
|  |  |  | 钾 |  |  |
| 注1.可采用SH/T0253-1992进行测定，在有异议时以SH/T0689-2000方法为准。 2.也可采用GB/T30519-2014进行测定，在有异议时，以SH/T0713-2002方法为准。 3.可采用GB/T11132-2008进行测定，在有异议时以GB/T30519-2014方法为准。 4.可采用SH/T0604-2000进行测定，在有异议时以GB/T1884-2000、GB/T1885-1998方法为准。 |

3 判定规则

3.1依据标准

3.1.1车用汽油检验依据

GB/T1884-2000            原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T1885-1998            石油计量表

GB/T4756-2015            石油液体手工取样法

GB/T5487-2015            汽油辛烷值的测定 研究法

GB/T6536-2010            石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T8019-2008            燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T8020-2015            汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法

GB/T11132-2008           液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法

GB17930-2016             车用汽油

GB/T30519-2014           轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法

SH/T0253-1992            轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

SH/T0604-2000            液体密度和相对密度测定法（数字密度计法）

NB/SH/T0663-2014         汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

SH/T0689-2000            轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T0694-2000            中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

NB/SH/T0711-2019         汽油中锰含量的测定  原子吸收光谱法

SH/T0712-2002            汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T0713-2002            车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法）

NB/SH/T0174-2015         石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检验 博士试验法

3.1.2 车用柴油检验依据

GB/T258-2016             轻质石油产品酸度测定法

GB/T261-2008             闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T386-2010             柴油十六烷值测定法

GB/T510-2018             石油产品凝点测定法

GB/T1884-2000            原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T1885-1998            石油计量表

GB/T4756-2015            石油液体手工取样法

GB/T6536-2010            石油产品常压蒸馏特性测定法

GB19147-2016             车用柴油

GB/T33400-2016           中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

NB/SH/T0248-2019         柴油和民用取暖油冷滤点测定法

SH/T0604-2000            原油和石油产品密度测定法—U 形振动管法

SH/T0689-2000            轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

3.1.3车用尿素水溶液检验依据

GB/T614-2006             化学试剂 折光率测定通用方法

GB/T6682-2008            分析实验室用水规格和试验方法

GB 29518-2013            柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）（强制性）

SH/T0604-2000            原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中一项或一项以上不合格，

则判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。