产品质量监督抽查实施细则

2022年新疆生产建设兵团第六师电线电缆产品质量监督抽查实施细则

- 02-28 发布                                         2022-02 -28 实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2022年新疆生产建设兵团第六师电线电缆产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1以随机抽样的方式在新疆生产建设兵团第六师行政区域内电线电缆生产者、销售者的待销架空绝缘电缆产品中抽取。

1.2随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

1.3生产领域抽样基数不少于200米，流通领域抽样基数满足抽样数量即可。每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

2 检验依据

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB/T 3048.4-2007 |
| 2 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘老化后拉力试验 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细

则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。