产品质量监督抽查实施细则

2022年-2023年新疆生产建设兵团第六师

商品煤产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12  发布                               2023-1-12  实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2022年-2023年新疆生产建设兵团第六师商品煤产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为新疆生产建设兵团第六师辖区内煤炭的生产企业和销售企业。

煤样从煤炭受检单位或委托方认定的煤堆（煤堆高度＜2m）或移动煤流中采取。

所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。

煤样按GB/T 475或GB/T 19494.1的规定，根据实际情况按移动煤流抽样方法或静止煤抽样方法抽取。抽取煤样时抽样基数的确定以及抽样数量按GB/T 475或GB/T 19494.1中的规定进行（表1）。一般为1000t或一个发运批量，当采样基数小于1000t时，至少应为一个作业班的生产、堆存或运输量。

移动煤流抽样以时间基或质量基系统采样方式或分层随机采样方式抽取。

表1  总样的最小质量

| 标称最大粒度/mm | 一般分析和共用试样/kg |
| --- | --- |
| 150 | 2600 |
| 100 | 1025 |
| 80 | 565 |
| 50 | 170a |
| 25 | 40 |
| 13 | 15 |
| 6 | 3.75 |
| 3 | 0.7 |
| a备注：标称最大粒度50mm的精煤，一般分析和共用试样总样最小质量可为60kg。 |  |

2  检验依据

本次抽查煤样种类分为散煤、动力用煤。

检验项目及检验依据见表2。

表2 检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灰分Ad，% | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 St,d，% | GB/T 214-2007 |
| 3 | 发热量 Qgr,d，MJ/kg | GB/T 213-2008 |
| 4 | 煤中磷含量（Pd），% | GB/T 216-2003 |
| 5 | 煤中氯含量（Cld），% | GB/T3558-2014 |
| 6 | 煤中汞含量（Hgd），μg/g | GB/T 16659-2008 |
| 7 | 煤中砷含量（Asd），μg/g | GB/T 3058-2019 |
| 8 | 煤中氟含量（Fd），μg/g | GB/T 4633-2014 |

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 483-2007      煤炭分析试验方法一般规定

DB65/T 032-2019    城市用煤

3.2判定原则

检验结果的判定按GB/T 8170中修约值比较法进行，其中任何一项或一项以上指标不符合DB65/T032-2019《城市用煤》标准，则判本次检验不通过。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师

安全帽产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12发布                                        2023-1-12实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师

安全帽产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一品种、同一型号（货号）或规格、同款式、同一批次的普通型产品。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量详见表1。

表1 抽样数量

| 产品类别 | 抽样数量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验样（顶） | 备用样（顶） |
| 普通型 | 7 | 7 |

2 检验依据

安全帽检验项目及检验方法见表2。

表2  安全帽检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 2811-2019 |
| 2 | 帽壳内突出物 |  |
| 3 | 佩戴高度 | GB/T 2812-2006 |
| 4 | 垂直间距 |  |
| 5 | 水平间距 |  |
| 6 | 冲击吸收性能（高温、低温、浸水） |  |
| 7 | 耐穿刺性能（高温、低温、浸水） |  |
| 8 | 下颏带强度 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 2811-2019  头部防护  安全帽

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师滴灌带、农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12   发布                           2023-1-12   实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师滴灌带、农用薄膜

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

单翼迷宫式滴灌带（以下简称：滴灌带）、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（以下简称：农用薄膜）在生产领域抽样。在生产企业的待销产品随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

农用薄膜：在企业认定的合格产品中随机抽取3卷薄膜，将抽取到的三卷薄膜去掉外层10米后，从每卷各取一块，将三块薄膜按编号1、2、3号标明，1、2、3号样品长度为4米，其中1、2号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品，做好样品标识后带回。

滴灌带：在生产企业认定的合格产品中随机抽取完整包装的样品1卷（每卷长度大于等于1500米），从1卷样品中抽取200米分成两卷，其中1卷×100米作为检验样品，另1卷×100米作为备用样品，在抽取200米时，先去掉前端10米后再取样。

2 检验依据

检验项目、检验方法见表1、2。

表1  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 |  | DB65 3189-2014、GB/T 6672-2001 |
| 2 | 人工气候老化后的物理机械性能 | 拉伸负荷（纵、横） | DB65 3189-2014 GB/T1040.3－2006 GB/T16422.3-2014 |
|  |  | 断裂标 称应变（纵、横） |  |

表2  单翼迷宫式滴灌带检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T19812.1-2017 |
| 2 | 不透光性 | GB/T19812.1-2017 |
| 3 | 内径极限偏差 | GB/T19812.1-2017 |
| 4 | 壁厚极限偏差 | GB/T19812.1-2017 |
| 5 | 滴水孔间距偏差率 | GB/T19812.1-2017 |
| 6 | 流量均匀性 | GB/T19812.1-2017 |
| 7 | 耐水压 | GB/T19812.1-2017 |
| 8 | 爆破压力 | GB/T19812.1-2017 |
| 9 | 耐拉拔性能 | GB/T19812.1-2017 |
| 10 | 炭黑含量 | GB/T 13021-1991 |
| 11 | 氧化诱导时间 | GB/T19812.1-2017、 GB/T 19466.6-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 19812.1-2017  塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带

DB65 3189-2014     聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师电动自行车产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12  发布                                        2023-1-12  实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师电动自行车

产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

1.1在销售企业待销的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

1.2 在流通领域抽样时，抽样样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样采用随机抽样方法进行,随机抽取同一生产厂家、同一规格型号的电动自行车产品，抽取的样品数量为2辆，其中1辆作为检验样品，另外1辆作为备用样品。

1.4 随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法产生。

2 检验依据

检验项目见表1

表1 电动自行车检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值（电驱动功能） | GB 17761-2018 |
| 2 | 制动性能（干态） | GB 17761-2018 |
| 3 | 整车质量 | GB 17761-2018 |
| 4 | 脚踏骑行能力 | GB 17761-2018 |
| 5 | 尺寸限值 | GB 17761-2018 |
| 6 | 整车标志 | GB 17761-2018 |
| 7 | 导线布线安装 | GB 17761-2018 |
| 8 | 短路保护 | GB 17761-2018 |
| 9 | 电气强度 | GB 17761-2018 |
| 10 | 充电器 | GB 17761-2018 |
| 11 | 蓄电池的最大输出电压 | GB 17761-2018 |
| 12 | 使用说明书 | GB 17761-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3判定规则

- 3.1依据标准

- GB 17761-2018     电动自行车安全技术规范

- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师

电线电缆产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12发布                                         2023-1-12实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师电线电缆产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在新疆生产建设兵团第六师辖区内内电线电缆产品生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

表1 塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆产品检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度（绝缘最薄处厚度） | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 GB/T 3048.4-2007 |
| 3 | 绝缘老化前机械性能 | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 护套老化前机械性能 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21-2008 |
| 6 | 单根垂直燃烧 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |

表2 架空绞线产品检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20℃时直流电阻率 | GB/T 1179-2017 GB/T 3048.2-2007 |
| 2 | 硬铝线单线性能抗拉强度（绞后单线按绞前95﹪考核） | GB/T 1179-2017 |
| 3 | 线密度（单位长度质量） | GB/T 1179-2017 |
| 镀锌钢线单线性能 |  |  |
| 4 | 抗拉强度（绞后单线按绞前95﹪考核） | GB/T 1179-2017 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 1179-2017 |
| 6 | 锌层重量 | GB/T 3428-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5 kV）电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 1179-2017 圆线同心绞架空导线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师

钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋产品

监督抽查实施细则

2023-1-12  发布                                      2023-1-12  实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋产品监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1在生产企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

1.2 在生产企业的成品库抽样时，抽取样品应为同一批次（同一牌号、同一规格）的产品，直条热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5捆，盘卷热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5盘。

1.3 抽样采用随机抽样方法进行,抽样方法如下：

对直条热轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋钢筋抽样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取5盘，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

1.4 随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法产生。

2 检验依据

检验项目见表1

表1 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 抗拉强度 |  |
|  |  | 断后伸长率a |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比b |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比b |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验 | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 反向弯曲c | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.2-2018 |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 |
|  |  | Si |  |
|  |  | Mn |  |
|  |  | P |  |
|  |  | S |  |
|  |  | Ceq |  |
| 4 | 尺寸外形 | 横肋间距 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 横肋末端最大间隙 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 每米弯曲度 | GB/T 1499.2-2018 |
| 5 | 重量偏差 |  | GB/T 1499.2-2018 |
| 6 | 表面标志 |  | GB/T 1499.2-2018 |
| 备注：a断后伸长率适用于非抗震钢筋 b实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比适用于抗震钢筋，“实测抗拉强度与实测屈服强度之比”可简称“强屈比”、“实测屈服强度与屈服强度特征值之比”可简称“屈屈比”。 c反向弯曲适用于抗震钢筋 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师

化工产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12  发布                                       2023-1-12  实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师化工产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方式产生。

抽取工业甲醇、工业六次甲基四胺、1,4-丁二醇、液体无水氨、工业氧、工业氮、车用汽油、车用柴油产品时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样方法、数量及抽样基数按产品标准规定执行（详见表1）。

表1  化工产品抽查数量要求

| 序号 | 化工产品 品种 | 检验样品 数量 | 备用样 品数量 | 抽样过程要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用甲醇 | 不少于1L | 不少于1L | 按照GB/T 6678和GB/T6680标准中常温下为流动液体的规定进行，分装于清洁干燥，带有磨口塞的玻璃瓶中，密封保存。 |
| 2 | 液体无水氨 | 400 mL | 400 mL | 钢瓶罐装采样要求：每批＞100瓶时，按2%抽取；30（包含）~100（包含）瓶，在不少于2瓶内采样；＜30瓶，在不少于1瓶内采样； 槽车装采样要求：一批产品应在不少于3辆槽车采样，少于3辆时，应在每辆槽车采样。采样方法按GB/T 8570.1规定的方法进行。 |
| 3 | 工业氧 | 1L | 1L | 采样安全应符合GB/T 3723-1999的规定。瓶装产品应按批量的2%随机抽样，抽样瓶数不能少于2瓶，也不多于5瓶。 |
| 4 | 工业氮 | 1L | 1L |  |
| 5 | 工业六次甲基四胺 | 600g | 600g | 按照GB/T 6678-2003和GB/T 6679-2003的规定确定采样单元数，所采样品不能少于600g，样品分装于两个清洁干燥的带盖广口瓶中，密封保存。 |
| 6 | 工业用1,4-丁二醇 | 不少于1L | 不少于1L | 按照GB/T 6678-2003和GB/T 6680-2003的规定确定采样单元数和液体采样设备，样品分装于具磨口塞的玻璃瓶中，密封保存。 |
| 7 | 车用汽油 | 2L | 2L | 加油站抽样要求：在加油站抽样时，取样方法执行GB/T4756-2015《石油液体手工采样法》中附录B商业加油机的手工取样法，直接从加油机油枪中取样，盛装在铁桶、玻璃瓶或其它适宜的容器中。若所抽检的加油枪当天未对外加油，应通过加油枪将至少4升油品放入一个适宜的容器中，以润洗加油管线。所有润洗所用的成品油由受检单位妥善处理。取样后应立即密闭样品容器后将容器倒置，在倒立位置保持30秒，检查容器是否有泄漏。如果观察到有泄漏，应更换新的容器并重新进行泄漏检查。抽样基数不少于其可以正常对外加油状态时的最低加油罐存量。 仓储企业抽样要求：取样方法执行GB/T 4756-2015《石油液体手工采样法》。用取样器在成品罐中取样时，成品罐中的点样最小规定数应符合表2 的规定，将不同取样点位的样品等量混匀后盛装在铁桶、玻璃瓶或其它适宜的容器中。抽样基数不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量。 |
| 8 | 车用柴油 | 3L | 2L |  |

2检验依据

2.1 产品种类、检验项目及检验方法

本细则规定的产品种类共有8个，具体产品名称、检测项目及检验方法见表2~表9。

表2  工业用甲醇

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | GB/T 3143-1982 |
| 2 | 密度 | GB/T 338-2011、GB/T4472-2011 |
| 3 | 沸程(0℃，101.3kPa) | GB/T 7534-2004 |
| 4 | 高锰酸钾试验 | GB/T 6324.3-2011 |
| 5 | 水混溶性试验 | GB/T 6324.1-2004 |
| 6 | 水 | GB/T 6283-2008 |
| 7 | 酸（以HCOOH计）或碱（以NH3计） | GB/T 338-2011 |
| 8 | 羰基化合物（以HCHO计） | GB/T 6324.5-2008 |
| 9 | 蒸发残渣 | GB/T 6324.2-2004 |
| 10 | 硫酸洗涤试验 | GB/T 338-2011 |
| 11 | 性状 | GB/T 338-2011 |

表3  工业六次甲基四胺

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯度 | GB/T 9015-1998 |
| 2 | 水分 | GB/T 6283-2008 |
| 3 | 氯化物（以 Cl 计） | GB/T 9015-1998 |
| 4 | 硫酸盐（以 SO4 计） | GB/T 9015-1998 |
| 5 | 铵盐（以 NH4 计） | GB/T 9015-1998 |

表4  工业用 1, 4-丁二醇

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,4-丁二醇 | GB/T 24768-2009 |
| 2 | 色度 | GB/T 3143-1982 |
| 3 | 水 | GB/T 6283-2008 |
| 4 | 外观 | GB/T 24768-2009 |

表5  液体无水氨*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨含量 | GB/T 8570.2-2010 |
| 2 | 残留物含量 | GB/T 8570.3-2010/ GB/T 8570.4-2010 |
| 3 | 外观 | GB/T 536-2017 |
| 4 | 水分 | GB/T 8570.5-2010 |
| 5 | 油含量 | GB/T 8570.6-2010 |
| 6 | 铁含量 | GB/T 8570.7-2010 |

表6  工业氧*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧(O2)含量 | GB/T 3863-2008 |
| 2 | 水 |  |

表7  工业氮*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮气(N2)纯度 | GB/T 3864-2008 |
| 2 | 氧(O2)含量 |  |
| 3 | 游离水 |  |

表8  车用汽油

| 序号 | 检测项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 蒸气压 |  | GB/T 8017-2012 |
| 5 | 胶质含量 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 6 |  | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 7 | 硫含量1 |  | SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021 |
| 8 | 苯含量（体积分数）2 |  | SH/T 0713-2002、GB/T 30519-2014 |
| 9 | 芳烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014 |
| 10 | 烯烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014 |
| 11 | 氧含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 12 | 甲醇含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 13 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 14 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 15 | 密度（20℃）3 |  | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998、 SH/T 0604-2000 |
| 注1.可采用NB/SH/T 0253-2021进行测定，在有异议时以SH/T 0689-2000方法为准。 2.也可采用GB/T30519-2014进行测定，在有异议时，以SH/T0713-2002方法为准。 3.可采用SH/T 0604-2000进行测定，在有异议时以GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998方法为准。 |  |  |  |

表9  车用柴油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量1 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144-2021 |
| 3 | 多环芳烃含量 | NB/SH/T 0606-2019、NB/SH/T 0806-2022 |
| 4 | 总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
| 5 | 运动粘度(20℃) | GB/T 265-1988 |
| 6 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 7 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 8 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2021 |
| 9 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 10 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 11 | 密度（20℃）2 | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998、 SH/T 0604-2000 |
| 注1.可采用NB/SH/T 0253-2021进行测定，在有异议时以SH/T 0689-2000方法为准。 2.可采用SH/T 0604-2000进行测定，在有异议时以GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998方法为准。 |  |  |

注： *产品为现场检验。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 338-2011            工业用甲醇

GB/T 536-2017            液体无水氨

GB/T 3863-2008           工业氧

GB/T 3864-2008           工业氮

GB/T 9015-1998           工业六次甲基四胺

GB 17930-2016            车用汽油

GB 19147-2016            车用柴油

GB/T 24768-2009          工业用 1, 4-丁二醇

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师家用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12 发布                                       2023-1-12  实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师家用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1 在销售企业待销的产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

1.2 在流通领域抽样时，抽样样品基数满足抽样数量即可。

1.3 采用随机抽样方法进行,随机抽取同一生产厂家、同一规格型号的家用燃气灶具产品,抽取的样品数量为2台，其中1台作为检验样品，另外1台作为备用样品。

1.4 随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法产生。

2 检验依据

检验项目见表1

表1 家用燃气灶具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 从燃气入口到燃气阀门气密性 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 2 | 火焰传递 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 3 | 离焰 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 4 | 熄火 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 5 | 回火 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 6 | 燃烧噪声 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 7 | 熄火噪声 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 8 | 干烟气中一氧化碳浓度 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 9 | 熄火保护装置 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 10 | 燃气导管尺寸 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 11 | 耐热冲击 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 12 | 耐重力冲击 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 13 | 温升 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |
| 14 | 铭牌 | GB 16410-2007 及 GB 16410-2020 |

- 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

- 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

- GB 16410-2007  家用燃气灶具

- GB 16410-2020  家用燃气灶具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师

轻工产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12  发布                                        2023-1-  实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师

轻工产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽查领域为新疆生产建设兵团第六师流通领域。

抽查产品为：课业簿册、儿童玩具(塑胶玩具)、安全防护口罩。

1.2 抽样方法、基数及数量

在流通领域待销产品中抽取。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。抽样基数须满足应抽取的检验样品和备用样品的数量。随机数使用随机数表方法产生。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课业簿册 | 15本 | 10本 | 5本 |
| 儿童玩具（塑胶玩具） | 2个 | 1个 | 1个 |
| 安全防护口罩 | 20片 | 10片 | 10片 |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表4。

表2 课业簿册检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 |
| 2 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 |
| 3 | 危险锐利尖端a | QB/T 1437-2014 |
| 4 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 5 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 注：a适用于金属装订方式的产品 |  |  |

表3 儿童玩具（塑胶玩具）检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小零件（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 边缘（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 尖端（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量） | GB 6675.4-2014 |
| 6 | 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂 | GB/T 22048-2015 |
| 7 | 年龄范围 | GB/T 5296.5-2006 第5.4条 |
| 8 | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 第5.7.2条 |

表4 安全防护口罩检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸阻力 | GB/T 32610-2016 |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 |
| 3 | 口罩带及口罩带与口罩体的 连接处断裂强力 | GB/T 13773.2-2008 |
| 4 | 口罩下方视野 | GB 2890-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分:基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移

GB/T 5296.5-2006 消费品使用说明 第5部分:玩具

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范

QB/T 1437-2014 课业簿册

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师

食品相关产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12  发布                                        2023-1-12  实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师

食品相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽查领域为新疆生产建设兵团第六师生产领域。

抽查产品为：塑料一次性餐饮具、食品接触用塑料材料及制品。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。抽样基数须满足应抽取的检验样品和备用样品的数量。随机数使用随机数表方法产生。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料一次性餐饮具a | 30个 | 20个 | 10个 |
| 食品接触用塑料材料及制品 | 30个 | 20个 | 10个 |
| 注：a 若最小销售包装数量无法满足所需抽样数量，可按最小销售包装所含数量折算，数量应分别满足检验数量和备样数量。 |  |  |  |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表3。

表2 塑料一次性餐饮具检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负重性能（适用于碗、杯、盒） | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 耐温性能（耐热水） | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 耐温性能（耐热油）（适用于碗、勺、盘、盒） | GB/T 18006.1-2009 |
| 4 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |

表3 食品接触用塑料材料及制品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 锑迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙二醇迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.44-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师通用

硅酸盐水泥产品质量监督抽查实施细则

2023-1-12发布                                        2023-1-12实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师通用硅酸盐水泥

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一品种和强度等级、同一批次的产品。如存在多个品种与强度等级可以抽取时，应优先抽取普通硅酸盐水泥42.5强度等级的产品。

每批次抽取的样品数量不得少于12kg，将样品均分为两份，每份至少6kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2 检验依据

通用硅酸盐水泥产品的检验项目及检验方法见表1。

表1   通用硅酸盐水泥检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氧化镁 |  |
| 3 | 烧失量 |  |
| 4 | 不溶物 |  |
| 5 | 氯离子 |  |
| 6 | 凝结时间 | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 安定性 |  |
| 8 | 强度 | GB 175-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 175 -2007通用硅酸盐水泥

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量监督抽查实施细则

2023年新疆生产建设兵团第六师有机-无机复混肥料产品质量监督抽查实施细则

2023- 1-12 发布                                     2023-1 - 12 实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年新疆生产建设兵团第六师有机-无机复混肥料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将粒状样品缩分至约1kg、粉状样品缩分至约0.5kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

肥料产品检验项目、检测方法见表1。

表1  有机无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2020 |
| 2 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 18877-2020 |
| 3 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 17767.1-2008 |
| 4 | 有效五氧化二磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 8573-2017、 GB/T 15063-2020 |
| 5 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 17767.3-2010 |
| 6 | 水分 | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |
| 7 | 酸碱度 | GB/T 18877-2020 |
| 8 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2020、NY/T 1117-2010 |
| 9 | 缩二脲 | GB/T 18877-2020、GB/T 22924-2008 |
| 10 | 钠离子含量 | NY/T 1972-2010 |
| 11 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |
| 12 | 砷及其化合物含量（以As计） | GB/T 23349-2020、NY/T 1978-2022 |
| 13 | 汞及其化合物含量（以Hg计） | GB/T 23349-2020、NY/T 1978-2022 |
| 14 | 铅及其化合物含量（以Pb计） | GB/T 23349-2020 |
| 15 | 镉及其化合物含量（以Cd计） | GB/T 23349-2020 |
| 16 | 铬及其化合物含量（以Cr计） | GB/T 23349-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18877-2020     有机无机复混肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，则判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。