产品质量监督抽查实施细则

2023年-2024年新疆生产建设兵团第六师滴灌带、农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

2023-10-30 发布                           2023-10- 30  实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年-2024年新疆生产建设兵团第六师滴灌带、农用薄膜

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

单翼迷宫式滴灌带（以下简称：滴灌带）、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（以下简称：农用薄膜）在生产领域抽样。在生产企业的待销产品随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

农用薄膜：在企业认定的合格产品中随机抽取3卷薄膜，将抽取到的三卷薄膜去掉外层10米后，从每卷各取一块，将三块薄膜按编号1、2、3号标明，1、2、3号样品长度为4米，其中1、2号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品，做好样品标识后带回。

滴灌带：在生产企业认定的合格产品中随机抽取完整包装的样品1卷（每卷长度大于等于1500米），从1卷样品中抽取200米分成两卷，其中1卷×100米作为检验样品，另1卷×100米作为备用样品，在抽取200米时，先去掉前端10米后再取样。

2 检验依据

检验项目、检验方法见表1、2。

表1  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 |  | DB65 3189-2014、GB/T 6672-2001 |
| 2 | 人工气候老化后的物理机械性能 | 拉伸负荷（纵、横） | DB65 3189-2014 GB/T1040.3－2006 GB/T16422.3-2014 |
|  |  | 断裂标 称应变（纵、横） |  |

表2  单翼迷宫式滴灌带检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T19812.1-2017 |
| 2 | 不透光性 | GB/T19812.1-2017 |
| 3 | 内径极限偏差 | GB/T19812.1-2017 |
| 4 | 壁厚极限偏差 | GB/T19812.1-2017 |
| 5 | 滴水孔间距偏差率 | GB/T19812.1-2017 |
| 6 | 流量均匀性 | GB/T19812.1-2017 |
| 7 | 耐水压 | GB/T19812.1-2017 |
| 8 | 爆破压力 | GB/T19812.1-2017 |
| 9 | 耐拉拔性能 | GB/T19812.1-2017 |
| 10 | 炭黑含量 | GB/T 13021-1991 |
| 11 | 氧化诱导时间 | GB/T19812.1-2017、 GB/T 19466.6-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 19812.1-2017  塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带

DB65 3189-2014     聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。