产品质量监督抽查实施细则

2023年-2024年新疆生产建设兵团第六师轻工产品、食品相关产品质量监督抽查实施

细则

2023-10-30发布                                        2023-10-30实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2023年-2024年新疆生产建设兵团第六师

轻工产品、食品相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽查产品为：课业簿册、儿童玩具(塑胶玩具)、塑料一次性餐饮具、食品接触用塑料材料及制品。

抽样领域：课业簿册、儿童玩具(塑胶玩具)抽样领域为新疆生产建设兵团第六师流通领域。塑料一次性餐饮具、食品接触用塑料材料及制品抽样领域为新疆生产建设兵团第六师生产领域。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品。在流通领域待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。抽样基数须满足应抽取的检验样品和备用样品的数量。随机数使用随机数表等方法产生。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课业簿册 | 15本 | 10本 | 5本 |
| 儿童玩具（塑胶玩具） | 2个 | 1个 | 1个 |
| 塑料一次性餐饮具a | 70个 | 50个 | 20个 |
| 食品接触用塑料材料及制品 | 30个 | 20个 | 10个 |
| 注：a 若最小销售包装数量无法满足所需抽样数量，可按最小销售包装所含数量折算，数量应分别满足检验数量和备样数量。 |  |  |  |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表5。

表2 课业簿册检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 |
| 2 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 |
| 3 | 危险锐利尖端a | QB/T 1437-2014 |
| 4 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 5 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 注：a适用于金属装订方式的产品 |  |  |

表3 儿童玩具（塑胶玩具）检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小零件（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 边缘（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 尖端（正常使用） | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 特定元素的迁移（可迁移元素的最大限量） | GB 6675.4-2014 |
| 6 | 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂 | GB/T 22048 |
| 7 | 年龄范围 | GB/T 5296.5-2006 第5.4条 |
| 8 | 玩具警告标识 | GB 6675.1-2014 第5.7.2条 |

表4 塑料一次性餐饮具检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负重性能（适用于碗、杯、盒） | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 耐温性能（耐热水） | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 耐温性能（耐热油）（适用于碗、勺、盘、盒） | GB/T 18006.1-2009 |
| 4 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |

表5 食品接触用塑料材料及制品检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 锑迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙二醇迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.44-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分:基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移

GB/T 5296.5-2006 消费品使用说明 第5部分:玩具

QB/T 1437-2014 课业簿册

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。