产品质量监督抽查实施细则

2024年-2025年新疆生产建设兵团第六师

商品煤产品质量监督抽查实施细则

2024-12-12发布                               2024-12-15实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2024-2025年新疆生产建设兵团第六师商品煤

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为新疆生产建设兵团第六师辖区内煤炭的生产企业。

煤样从煤炭受检单位或委托方认定的煤堆（煤堆高度＜2m）或移动煤流中采取。

所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。

煤样按GB/T 475或GB/T 19494.1的规定，根据实际情况按移动煤流抽样方法或静止煤抽样方法抽取。抽取煤样时抽样基数的确定以及抽样数量按GB/T 475或GB/T 19494.1中的规定进行（表1）。一般为1000t或一个发运批量，当采样基数小于1000t时，至少应为一个作业班的生产、堆存或运输量。

移动煤流抽样以时间基或质量基系统采样方式或分层随机采样方式抽取。

表1  总样的最小质量

| 标称最大粒度/mm | 一般分析和共用试样/kg |
| --- | --- |
| 150 | 2600 |
| 100 | 1025 |
| 80 | 565 |
| 50 | 170a |
| 25 | 40 |
| 13 | 15 |
| 6 | 3.75 |
| 3 | 0.7 |
| a备注：标称最大粒度50mm的精煤，一般分析和共用试样总样最小质量可为60kg。 |  |

2  检验依据

本次抽查煤样种类分为散煤、动力用煤。检验项目及检验依据见表2。

表2 检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灰分Ad，% | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 St,d，% | GB/T 214-2007 |
| 3 | 发热量 Qgr,d，MJ/kg | GB/T 213-2008 |
| 4 | 煤中磷含量（Pd），% | GB/T 216-2003 |
| 5 | 煤中氯含量（Cld），% | GB/T3558-2014 |
| 6 | 煤中汞含量（Hgd），μg/g | GB/T 16659-2024 |
| 7 | 煤中砷含量（Asd），μg/g | GB/T 3058-2019 |
| 8 | 煤中氟含量（Fd），μg/g | GB/T 4633-2014 |

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

DB65/T 032-2019    城市用煤

3.2判定原则

检验结果的判定按GB/T 8170中修约值比较法进行，其中任何一项或一项以上指标不符合DB65/T032-2019《城市用煤》标准，则判本次检验不通过。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。